## Slide 1: 第三章 化 学 电 源

## Slide 2: 3.1.1 绪 论
主要内容：
  化学电源的严格定义
  化学电源发展简史
  化学电源的组成
  化学电源的特点和应用
  化学电源的发展方向

## Slide 3
一、化学电源
化学能 转换为电能的装置。
通常也称为电池。
直接

## Slide 4: 二、化学电源的发展简史
1789年，意大利生物学家Galvani首先发现了所谓的生物电
1800年，意大利的伏特（Volta）制造出了世界上第一个真正的化学电源，也称伏打电堆。
1859年，法国的普兰特（plante）发明的铅酸蓄电池
1868年法国的勒克朗谢发明的锌—二氧化锰电池；
1899年杨格尔（Junguer）发明的镉镍电池；
1901年爱迪生（Edison）发明的铁镍电池

## Slide 5
二次世界大战期间出现了Zn－HgO电池
烧结式Cd－Ni电池
Zn－AgO电池，1943年法国的安德烈使之实用
50－60年代又研制出了燃料电池、Na－S电池、大功率的金属空气电池等等。
70年代非水溶液的锂电池，
76年氢镍电池
90年代的锂离子电池

## Slide 6: 三、化学电源的组成
构成电池的必要条件：
  化学反应中的两个过程必须分隔在两个区域进行。（区别于一般的化学反应）
  物质在发生氧化还原反应时，电子必须经过外电路。（区别于腐蚀电池 ）

## Slide 7
化学电源的基本组成部分及其作用：
  电极（正极、负极）
  电解质
  隔膜
  外壳
活性物质，或电活性物质
集流器（集电器），含惰性电极

## Slide 8
1、正极和负极：由活性物质和导电材料以及添加剂等组成，其主要作用是参与电极反应和导电，决定电池的电性能。
活性物质：在电极上发生电子得失的物质。
集流器（集电器）：作为电极支持体，且提供传导电子的路线
原则上正极和负极的电位相差越大越好，参加反应的物质的电化当量越小越好，（用很少的活性物质可得到更多的电量）。除考虑电极电位和电化当量外，还要考虑活性物质的稳定性及材料来源。

## Slide 9
2、电解质：保证正负极之间离子导电作用，有的参与成流反应或二次反应，有的只起导电作用。
电解质通常是水溶液，也有用有机溶剂、熔融盐和固体电解质。要求电解质的化学性质稳定和电导率高。

## Slide 10
3、隔膜：又叫隔离物，防止正、负极短路，但允许离子顺利通过。例如，石棉纸、微孔橡胶、微孔塑料、尼龙、玻璃纤维。
4、外壳：起保护作用。除干电池由锌极兼做容器外，其他均不用活性物质做容器。要求外壳具有良好的机械强度、耐腐蚀、耐振动、抗冲击强度。

## Slide 11
便于携带、使用简单。
工作参数可在相当大的范围内人为地改变。
工作范围广、对环境适应性强。
能量转换效率高，工作时无噪音。
蓄电池可贮存能量。
减少环境污染。
四、化学电源的特点和应用
化学电源的特点

## Slide 12: 化学电源的应用
日常生活 工农业生产 通讯
煤矿 交通运输 军事 宇航

## Slide 14: 各种形状的电池

## Slide 15: 电池的组合

## Slide 16
为了确保不同厂家的电池产品在电器上与物理上的可互换性，以及确定质量标准，有必要定出一套有关电池的标准。国际电工委员会制定的原电池的IEC标准已为许多国家所采用。
我国推行IEC标准。用字母R、S、F分别表示为圆形、方形、扁平形电池，迭层电池也用F表示，字母后跟着的数字表示电池的大小。例如R20（即1号电池）。
电池的命名与型号

## Slide 17
根据我国颁布标准，铅酸蓄电池的产品型号分三段：1、串联单个电池数；2、电池的类型和特征； 3、额定容量。
电池类型根据其主要用途划分，主要代号如下：
Q-启动用；G-固定用；D-蓄电池车用；
N-内燃机车用；T-铁路客用；M-摩托车用。
电池特征代号为：
A-干荷电式；F-防酸式；M-密闭式。
例如6- QA-20：6个单体电池；启动用，装有干式荷电极板；20小时额定容量为120 Ah。

## Slide 18
五、化学电源的发展方向：
  老产品要进一步提高其性能、延长使用寿命、降低成本和降低原材料的消耗
  研制出更多新系列产品
  不同应用场景需要不同的特点：体积小、重量轻、容量大、使用寿命长、成本低、便于使用维护、无污染。
  节约资源、环保

## Slide 19: 六、本部分的主要内容
主要研究各类化学电源的基本工作原理和制造工艺。
内容包括电池中的反应机理、电极的特性、电解质溶液的性质、电池的电性能等等。
主要介绍目前大规模生产的几种系列：
Zn-MnO2电池、Pb酸电池、 Cd-NiOOH电池、MH-NiOOH电池、锂离子电池

## Slide 20
本节重点：
  化学电源的组成和工作原理：构成电池的必要条件；化学电源的基本组成部分及其作用。
  化学电源的主要性能：开路电压和电动势的意义及区别；内阻及其对电池性能的影响；工作电压及放电曲线的意义；容量、比容量、放电时率与放电倍率，利用率及其影响因素；能量，高比能量电池的条件；功率及其影响因素；自放电及其影响因素。

## Slide 21: 3.1.2 化学电源的分类
按工作性质分：
  原电池，又称一次电池
  蓄电池，又称二次电池，可充电电池
  储备电池，又称激活式电池
  储备期间活性物质不与电解质直接接触，使用时注入电解液或电解质融化，如：海水激活的Mg/AgCl电池，储存寿命长
  燃料电池，又称连续电池
  电化学电容器：超大容量或者超级电容器
  介于传统电容器和电池之间的新型电源；分为双电层电容器和赝电容器
单电池（cell） 电池组（battery)
Notes:   储备电池，储备期间活性物质不与电解质直接接触，使用时注入电解液或将电解质融化，从而使电池处于待放电状态。海水激活的Mg-Agcl电池，电解液激活的Zn-AgO储备电池，随时激活随时使用，储存时间长

## Slide 22
按电解质的性质分：
  电解质为碱性水溶液—碱性电池
  电解质为中性水溶液—中性电池
  电解质为酸性水溶液—酸性电池
  电解质为有机电解质溶液—有机电解质电池
  电解质为固体电解质—固体电解质电池，固态电池

## Slide 23
按正负极活性物质的材料分：
  Zn-MnO2系列电池。
  Zn－AgO系列电池
  Cd-NiOOH电池
  铅酸电池
  氢镍电池
  锂离子电池
  等等

## Slide 24
活性物质的保存方式分：
  活性物质保存在电极上
通常的一次、二次电池
  活性物质从外边连续供给电极
燃料电池

## Slide 25: 3.1.3 化学电源的工作原理
以丹尼尔电池为例讨论化学电源的工作原理：
丹尼尔电池：
（－）Zn│ZnSO4（c1）‖ CuSO4 （c2） │Cu(+)
负极：
Zn－2e→ Zn2＋ 氧化
正极：
Cu2＋＋2e→Cu 还原
电池反应：
Zn＋Cu2＋→Zn2＋＋Cu
—成流反应

## Slide 26: 3.1.4 化学电源的主要性能
电池的电动势、开路电压、工作电压：
  电动势E：
电池两极断路时，处于热力学平衡状态下，两极平衡电位之差。
  开路电压OCV:
  电池停止放电状态下，正负两极端间的电压。（是处于断路状态，即无负荷情况下的电池电压）
Notes: open circuit voltage

## Slide 27
电池的电动势E的大小可通过电池热力学原理理论计算获得。即：
由此可以明确地看出，若正极的电位越正，负极的电位越负，电池的电动势也就越高。
从元素的标准电位序来看，在元素周期表左上边的元素（IA,IIA族）具有较负的电位，右上边的元素（VIA,VIIA族）具有较正的电位。由这些元素组成的电池可以得到较高的电动势。

## Slide 28
其中以Li的电位为最负：
(在酸性介质中)
氟的电位为最正：
若做成锂氟电池 ，其电动势可达5.91V。这是化学电源中电动势最高的数值。
应当注意的是，在选择电极活性物质时，不能只看平衡电位数值的高低，还要看（1）它在介质中的稳定性（2）材料来源（3）电化当量等多方面的因素。例如Li－F2,若组成电池，它具有很高的电动势，但由于Li只适用于非水溶剂电解质，F2是活性的气体，不易储存和和控制，因而由单质Li与F2组成电池也是不切合实际的。

## Slide 30
  工作电压（闭路电压、端电压）：

## Slide 31
电池的内阻：
  电流通过电池内部时受到的阻力，也叫全内阻。
  包括两部分:
电池的欧姆内阻
电极的极化所相当的内阻，也叫极化内阻

## Slide 32
电池的放电曲线：
  放电制度
  人为规定的放电条件称为放电制度
（放电电流、放电温度、放电的终止电压、
放电方式）
  放电曲线
  用绘图的方式表示出电压随时间的变化曲线

## Slide 33
根据电池的放电曲线，通常可以确定电池的放电性能和电池的容量。
1. 通常电池的放电曲线越平坦、稳定、电池的性能就越好。
2. 电池的容量大小。

## Slide 34
电池的容量和比容量：
  电池的容量
电池在一定的放电制度下，所放出的电量C，可以用安时（Ah)表示。Ah表示1安培（A）电流放电1小时（h）。
1. 理论容量： 理论容量是根据活性物质的重量按法拉第定律计算出的电量。
理论容量的计算方法（举例说明）
例如：设某电池中的负极为 Zn，其重量为13.5克，求锌电极的理论容量？
电极反应：

## Slide 35
另根据法拉第定律，1mol电子的电量等于96500库仑（或者26.8Ah)，也就是该有32.69克的Zn, 就可以产生26.8Ah的电量，所以现在有13.5克的锌，理论上所能产生的电量应为：
Q理=13.5/32.69×26.8=11.1Ah
另外由于32.69克锌可产生26.8Ah的电量，故我们又可以得到：
从反应式知锌的反应电子数为2，故1mol电子需要的Zn为65.38÷2=32.69克
26.8Ah/32.69克=0.82Ah/克

## Slide 36
即理论上得到1Ah的电量，就需要消耗1.22克的锌或消耗1克 锌就可得到0.82Ah的电量。
或
工业上通常把输出1Ah的电量，理论所需要的活性物质的质量称为该物质的电化当量（单位g/Ah）。
有了电化当量，对理论电量的计算更为方便了。
如上例：
Q理=13.5/1.22=11.1Ah
2. 实际容量： 实际容量指在一定的放电制下（放电方式,一定的电流密度和终止电压等），电池所能给出的电量。

## Slide 37
实际容量的计算：
（1）若是恒电流放电
（2）恒电阻放电
由于恒电阻放电时，I 是不断变化的，故QR要通过积分的方法计算：
3. 额定容量： 额定容量是指在一定的放电制度下，电池
应该给出的最低限度的容量。也就是设计指标。
电池的容量是电池的一个很重要的性能指标。一个电池

## Slide 38
的实际容量往往小于其理论容量，这主要是由于活性物质的利用率低，不能达到100%。
对活性物质的利用率可用下式计算：
活性物质利用率（%）=M/g×100%
M－ 放电时按法拉第定律计算应消耗的物质的重量
g－ 电池中实际存在的活性物质的重量
例如：13.5克锌理论上可放出11.1AH的电量，若实际上用了20克，则:

## Slide 39
  影响容量的因素：
  活性物质的量：
  活性物质的利用率
活性物质的活性
电池和电极的结构
电解液的量、浓度、质量
制造工艺
放电制度

## Slide 40
放电时率与放电倍率：
  放电时率
  以一定放电电流放完额定容量所需要的小时数
  放电倍率：在规定时间内放完全部额定容量所需的电流值。它在数据值上等于电池额定容量的倍数，通常以字母C表示
例如：若电池的额定容量为10Ah,以2A放电，则:
t放电时率=10Ah/2A=5h
例如：若电池的额定容量为10Ah,以5H放电，则:
I放电电流=10Ah/5h=2A C=2/10=0.2倍率
如是在1倍率(或叫1C)放电，是指用1h放完额定容量，所需电流为10A。如用2h放完电，则叫以0. 5 C放电，放电电流为10A·h/2h=5A

## Slide 41
能量和比能量:
  能量
电池在一定的放电制度下，对外做功所输出的能量。通常用瓦·时（Wh)表示
  （1）理论能量
从热力学上看，电池的理论能量等于可逆
过程电池所能做的最大有用功：

## Slide 42
（2）电池的实际能量：电池在一定的放电条件下实际放出的能量。
2.恒电阻放电时
1.恒电位放电时
  （3）比能量: 单位体积或单位重量的电池所输出的能量。
1. 体积比能量：单位体积电池输出的能量（瓦·时/L）
2. 重量比容量：单位重量电池所能输出的能量（瓦·时/Kg）
a. 理论重量比能量
又可分为：
b. 实际重量比能量

## Slide 43
下面以铅酸电池为例说明理论比能量的计算：
电池的总反应：
参加反应的总物质：
该反应能产生两个法拉第的电量，如果642.6克物质都能全部反应，则就能产生2×26.8=53.6Ah的电量。
另查表可知：
M=207.2（Pb）＋239.2(PbO2)＋2×98.08(H2SO4)
=642.6克

## Slide 44
所以：
故：642.6克反应物在理论上所能产生的电能为：
设比能量为X，则
642.6:109.3=1000:X
W理=53.6×2.04=Q理·E=109.3Wh
X=170.2Wh/Kg
对铅酸电池来说，由于H2SO4参加了反应，故其电动势与H2SO4的浓度有关。若取d=1.25的硫酸，换成活度 V=2.104V。表1－1给出了一些电池的理论比能量和实际比能量。见下表：
得到

## Slide 45: 一些电池的实际比能量与理论比能量
电池 | 电池反应 | 电动势（V） | 理论比能量(Wh/Kg) | 实际比能量(Wh/Kg)
铅酸 |  | 2.104 | 175.5 | 10~50
Cd–Ni |  | 1.326（E0） | 214.3 | 15~40
Fe–Ni |  | 1.399（E0） | 272.4 | 10~25
Zn–Ag |  | 1.852 |  | 
 |  | 1.59 |  | 
 |  | V平 =1.721 | 487.5 | 60~160
Zn-Mn |  | 1.623（开） | 251.3 | 10~50
Zn–空气 |  | 1.646（E－） | 1350 | 100~250

## Slide 46
电池的功率与比功率:
  功率
  在一定的放电制度下，单位时间内电池所输出的能量。
  比功率（W/Kg，W/L).
  单位时间电池的比能量。
比功率是电池的重要性能之一。一个电池的比功率越大，表示它可以承受的放电电流越大，或者说其可以在高倍率下放电。
  比功率与比能量
  通常在I不是很大时，P随I增大而增大，但比能量下降
理论上电池的功率可以用下式表示： P=IE

## Slide 48
电池的自放电和贮存性能:
  贮存性能
贮存时所表现出的性能。
电池的贮存分为干贮存(不带电液)和湿贮存(带电液).
  自放电
  电池在贮存一段时间后，容量要发生自动降低的现象.
  对于蓄电池，又叫充电保持能力.
  发生自放电的原因

## Slide 49
蓄电池的循环寿命和使用周期:
  循环寿命(使用周期)
  在一定的放电条件下，当电池的容量降到某一规定值之前，电池耐受的充放电循环次数
  影响电池循环寿命的因素
不同的电池使用周期是不相同的，例如：一般说来，Fe－Ni，Cd－Ni 电池的使用寿命可达数千次。铅蓄电池约300 －500次，Zn －Ag电池约40 －100 次。
另外，蓄电池的使用寿命与放电深度、沉度、充放电率等条件都有关。（放电深度是指电池放出的容量与额定容量的百分比）。