## Slide 1
3.4 锂离子电池
3.4.1锂电池到锂离子电池
3.4.2锂离子电池的正极材料
3.4.3 锂离子电池负极材料
3.4.4 锂离子电池的电解液
3.4.5 隔膜
3.4.6 全固态锂电池

## Slide 2
3.4 锂离子电池
电动汽车和自行车：动力电池
便携式电子产品：消费电池
新能源发电：大规模储能电池

## Slide 3
锂元素
锂的性质 | 
理论比容量 | 3860 mAh/g
标准电极电位 | -3.045V vs SHE
密度 | 0.534 g/cm³
锂金属被誉为负极材料的“圣杯”

## Slide 4
锂电池到锂离子电池
Lithium-ion Batteries

## Slide 5: 金属锂原电池
锂一次电池
锂一次电池(primary lithium battery)，以金属锂为负极，金属氧化物或其他固体、液体氧化剂为正极活性物,固体盐类或溶于有机溶剂的盐类为电解质.
1973 | 松下公司 | 锂-聚氟化碳〔Li/(CFx)n〕 | 电池 | 
1978 | 三洋公司 | 锂-二氧化锰(Li/MnO2) | 电池 | 电子手表、煤气表
 |  | 锂-碘（Li/I2） | 电池 | 心脏起搏器
 |  | 锂-二氯亚砜（Li/SOCl2） | 电池 | 军事目的，500 Wh kg-1
 |  | 锂-二硫化铁（Li/FeS2） | 电池 | 综合性能最好
亚硫酰氯/二氯亚砜

## Slide 6: 3.4.1 锂二次电池的研制： 锂金属电池到锂离子电池
M Stanley Whittingham
(1941~ )
嵌入化学 插层化合物
Li/TaS2、Li/TiS2 、Li/MoS2
锂金属电池

## Slide 7
锂金属电池面临的大问题：
内短路
锂金属的不均匀沉积
锂枝晶
热失控、爆炸
引燃电解液、
隔膜融化等

## Slide 8: 摇椅式电池（Rocking-chair battery）设计
1980年，M. Armand等人首先提出用嵌锂化合物来代替金属锂负极，并提出“摇椅式电池”的设计。
Armand M B. Materials for Advanced Batteries. New York: Plenum, 1980.
锂离子电池

## Slide 9: 锂电正极材料之父
John B. Goodenough
（1922.7~）
1943年，在耶鲁大学获得了数学系的文学士学位；
1951年，在芝加哥大学获得理学硕士学位；
1952年，获得固态物理博士学位，师从Clarence Zener（齐纳二极管发明者）；
1982年，指导博士后合成了钴酸锂。
钴酸锂
镍酸锂
锰酸锂
磷酸铁锂
美国德州大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin），
机械工程系教授

## Slide 10
吉野彰（Akira Yoshino） 旭化成公司研究员
（1948.1~）
开发了第一只锂离子电池原型器件
1985年，吉野彰使用碳-钴酸锂体系成功
开发了第一只锂离子电池原型器件；
1989年，Sony公司申请了以石油焦为负极、 LiCoO2为正极、LiPF6溶于丙烯碳酸脂（PC）
+乙烯碳酸脂（EC）混合溶剂作为电解液的 二次电池体系的专利；
1990年底，Sony公司将锂离子电池商业化， 推向市场。

## Slide 11: 锂离子电池的工作原理
层状LiCoO2结构式意图
锂离子电池的表达式为：
LiC6 LiClO4-PC+EC LiCoO2

## Slide 12: 锂离子电池的电极反应
充电
放电
正极反应：LiCoO2
Li1-xCoO2+xLi++xe-
负极反应： 6C+xLi++xe-
充电
放电
LixC6
充电
放电
Li1-xCoO2+ LixC6
电池反应：6C+LiCoO2

## Slide 13: 锂离子电池的组成
正极 材料
嵌锂过渡金属氧化物：钴酸锂、锰酸锂、
磷酸铁锂、 镍钴锰三元素复合材料
负极 材料
电位接近锂电位的可嵌入锂化合物：石墨化碳材料、
人造/天然石墨、金属氧化物
聚烯微多孔膜：PP、PE、复合膜、PP/ PE/ PP三层隔膜
隔膜

## Slide 14
电解液
LiPF6的烷基碳酸酯：碳酸乙烯酯EC、
碳酸丙烯酯PC
外 壳 集流体
外壳金属：钢、铝
集流体：铝片、铜片、钢片、
泡沫镍、碳布、泡沫铜

## Slide 15: 商用锂离子电池构造

## Slide 17: 2019年诺贝尔化学奖

## Slide 18: 我国新能源产业快速发展
2022上半年全球新能源汽车销量排名

## Slide 19
锂离子电池的正极材料
Lithium-ion Batteries

## Slide 20
3.3.3.2 锂离子电池正极材料

## Slide 21
锂离子电池对于正极材料的要求

## Slide 25
Ni较难氧化为＋3价，必须在较高温度下进行；在较高温度下易生成缺锂的氧化镍锂，很难批量制备 理想的层状结构。

## Slide 34
15
正极材料 名称 | 理论 比容量 | 实际 比容量 | 电位 平台 | 特 点
LiCoO2 | 275 mAh/g | 130 ~ 140 | 4V | 性能稳定，高比容量， 放电平台平稳
LiNiO2 | 274 mAh/g | 180 ~ 210 | 4V | 高比容量，价格较低热 稳定性较差，
LiMn2O4 | 148 mAh/g | 100 ~ 120 | 4V | 低成本，高温循环和存 放性能较差
LiFePO4 | 170 mAh/g |  150 | 3.5V | 优异的循环稳定性，适 于大电流放电，安全性 能好，低成本，环保。

## Slide 35
3.3.4.3 锂离子电池负极材料

## Slide 45
锂离子电池其它负极材料

## Slide 54
添加剂的作用：
Ø 改善SEI层的形成过程（组份，结构等）
Ø 阻燃剂
Ø 过充保护
主要效应：
提高循环稳定性和高温储存性能， 防止电极膨胀和提高
电池的安全性（防止过充）。

## Slide 61
作业：
（1）锂金属电池具有什么优势？制约其产业化主要问题及原因分别是什么？
（2）简要介绍锂离子电池的主要构成部件及代表性成分。
（3）锂离子电池的工作原理是什么？

## Slide 66
全固态锂电池
All-Solid-State Lithium-ion Batteries

## Slide 67: 电池的安全性问题
电池放气鼓包
电池燃烧爆炸
三星Note 7
Tesla轿车

## Slide 68: 全固态--让梦想照进现实
液态锂离子电池
全固态锂离子电池

## Slide 69: 全固态锂电池
“全固态锂二次电池”是一种在工作温度区间内所使用的电极和电解质 材料均呈固态，不含任何液态组份的锂电池，简称为“全固态锂电池”。
“全固态”跟“固态”、“半固态” 、“准固态” 、“凝胶” 、“混 合固液”名词 等是不一样的。

## Slide 70: 全固态锂电池的优点
安全性高；
能量密度高；
工作温度范围宽，最高工作温度可达300度以上；
具有柔性优势，未来可用于智能穿戴和可植入式医疗设备等；
全固态电池技术是电池小型化，薄膜化的必经之路；
全固态锂电池没有液态电解液和隔膜，回收再利用也较为便利。

## Slide 71: 全固态锂电池的构造

## Slide 72
Characteristic comparison of various kinds of lithium-based secondary cells
不同类型锂基电池的特性比较

## Slide 73: 常用的无机陶瓷电解质
材料种类 | 材料体系 | 晶体结构 | 效能 |  | 
 |  |  | 离子电导率 | 稳定性 | 机械性能
磷酸盐: NASICON LISICON | LiZr(PO4)3 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 |  | 中等 | 普通 | 好
石榴石型 氧化物 | Li7La3Zr2O12 Li7-xLa3Sn2-xNbxO12 |  | 高 | 好 | 中等
钙钛矿型 氧化物 | Li3xLa(2/3)-xTiO3 |  | 高 | 差 | 好
硫化物 | Li10GeP2S12 Li7P3S11 |  | 很高 | 差 | 差
8

## Slide 74: 常用的有机聚合物电解质
Material systems | Compositio n | Examples | Performances |  | 
 |  |  | Ionic conductivity | Stability | Mechanical properties
All-solid- state | Lithium salt + polymers | LiTFSI + PEO | low | good | ordinary
Gel state | Lithium salt + polymers + plasticizer | LiPF6+PVDF+ EC/DEC | Very high | ordinar y | bad

## Slide 75: NASICON结构型固体电解质
NASICON是sodium super ion conductors 的 缩写，称为钠快离子导体。这类化合物的化 学式通式为M[A2B3O12]。
1976年，Goodenough合成了Na3Zr2Si2PO12
就是NASICON型的钠离子导体。
研发的锂离子固体电解质： Li2O-Al2O3-TiO2-P2O5（LATP） Li2O-Al2O3-GeO2-P2O5（LAGP）

## Slide 76: 石榴石结构型固体电解质
石榴石型化合物是成分复杂的岛状 硅酸盐材料，理想的化学式通式为： X3Y2 (SiO4)3 ，属于菱方晶系。
锆系石榴石 Li7La3Zr2O12 （LLZ） 是一类研究比较多的化合物。

## Slide 77: 全固体锂电池的问题
固态电解质材料的离子电导率偏低 ；
全固态锂电池固-固界面阻抗大；
大电流充放电极化大，功率密度较低；
全固态电池的倍率性能整体偏低，难以实现电池的快速充电；
金属锂电极表面存在粉化问题，导致循环性能下降。

## Slide 78
薄膜型全固态锂电池
大容量聚合物全固态锂电池
大容量无机全固态锂电池
采用激光脉冲沉积（PLD）制备的
全固态薄膜电池

## Slide 79: 柔性全固态锂电池
韩国KAIST制备的典型叠层结构的柔性全固态锂电池

## Slide 80
基于无机材料的全固态电池的设计与构建思路
The design and construction of all-solid-state lithium cells based on inorganic materials

## Slide 81
展望